ＴＪＩインキ物性試験表
	ＡＢＳ樹脂上試験結果
	
	ＡＢＳ＋ＵＶ塗装上試験結果



	試験項目
	試験結果
	
	試験内容
	結果

	色
	白
	
	熱・湿試験４５℃・９５％・１２０h後剥げない事
	ＯＫ

	補強剤
	ＴＪＫ硬化剤
	
	高温試験　　８５℃・９６h後剥げない事
	ＯＫ

	希釈溶剤
	Ｔ－０２
	
	耐寒試験　　－４０℃・９６h後剥げない事
	ＯＫ

	印刷素材
	黒ＡＢＳ平板
	
	ﾋｰﾄｼｮｯｸ試験（下記試験後剥げない事）
40℃・１ｈ→８５℃・１ｈ×６サイクル→２０℃・１．５ｈ→２ｈ放置→６５℃・９５％・４ｈ→２ｈ放置→４０℃・９５％・１０ｈ→２ｈ放置→－３０℃・２ｈ→１ｈ放置
	ＯＫ

	乾燥条件
	７０℃６０分
	
	
	

	初期密着
	100/100
	
	
	

	硬度
	①Ｈ

②９Ｈ以上
	
	
	

	
	
	
	ｱﾙｺｰﾙ（I.P.A）・ﾗﾋﾞﾝｸﾞ、ｽﾄﾛｰｸ３０㎜

荷重５００ｇ－７５往復（欠けなき事）

荷重５００ｇ－２００往復（読める事）
	ＯＫ

ＯＫ

	耐ｱﾙｺｰﾙ性
	２００回以上
	
	
	

	耐ｷｼﾚﾝ性
	２００回以上
	
	
	

	
	
	
	耐摩耗試験

ﾌﾟﾗｹｼｺﾞﾑ荷重５００ｇ×１２５０往復（欠けなき事）

ｼﾞｰﾝｽﾞ　荷重５００ｇ×５０００往復（欠けなき事）
	ＯＫ

ＯＫ

	耐ｶﾞｿﾘﾝ性
	２００回以上
	
	
	

	耐油脂性
	２００回以上
	
	
	

	耐中性洗剤性
	２００回以上
	
	耐油脂性
ﾆﾍﾞｱ花王塗布後４５℃・９５％・９６ｈ（剥げないこと）
資生堂ﾌﾞﾗﾊﾞｽ滴下４５℃・９５％・９６ｈ（剥げないこと）

人工汗液（ｱﾙｶﾘ）４５℃・９５％・９６ｈ（剥げないこと）

人工汗液（酸性）４５℃・９５％・９６ｈ（剥げないこと）
	ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

	耐水性
	1 異常なし

2 100/100
	
	
	

	
	3 
	
	
	

	耐湿性
	1 異常なし

2 100/100
	
	
	

	
	4 
	
	爪スクラッチ

荷重１㎏・７０往復・１５０回（判別できること）
	ＯＫ

	耐寒性
	1 異常なし

2 100/100
	
	
	

	
	3 
	
	
	

	
	4 
	
	
	

	耐ｱﾙｶﾘ性
	1 異常なし

2 100/100
	
	
	

	耐酸性
	1 異常なし

2 100/100
	
	
	

	耐摩擦性
	５００回以上
	
	
	

	耐人工汗液性
	５００回以上
	
	
	

	促進耐候①300h
	△Ｅ＝0.99
	
	
	

	同上　　②600h
	△Ｅ＝0.78
	
	
	

	同上　③1,300h
	△Ｅ＝1.50
	
	
	


· 注　記載の数値は試験値であり、保証値ではありません

ＴＪＩインキ物性評価方法

	試験項目
	試験方法
	評価

	初期密着
	クロスカットセロテープ剥離試験
	0/100～100/100

	硬度
	鉛筆硬度試験
	 eq \o\ac(○,1)傷の付いた硬度

 eq \o\ac(○,2)剥離した硬度

	耐アルコール性
	99.5％ｴﾁﾙｱﾙｺｰﾙをガーゼに浸し

荷重500㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ試験
	剥離した回数

（最高200回まで）

	耐キシレン性
	工業用ｷｼﾚﾝをガーゼに浸し

荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ試験
	同上

	耐ガソリン性
	無鉛ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝをガーゼに浸し

荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ試験
	同上

	耐油脂性
	ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ（花王ﾆﾍﾞｱ）をガーゼに浸し

荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ試験
	同上

	耐中性洗剤性
	花王製ﾌｧﾐﾘｰﾌﾚｯｼｭ原液をガーゼに浸し

荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ試験
	同上

	耐水性
	水道水に１０日間浸漬した後

 eq \o\ac(○,1)荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ50回 eq \o\ac(○,2)ｸﾛｽｶｯﾄﾃｽﾄ
	 eq \o\ac(○,1)外観目視観察

 eq \o\ac(○,2)0/100～100/100

	耐湿性
	60℃95％の恒温槽に96時間放置した後

 eq \o\ac(○,1)荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ50回 eq \o\ac(○,2)ｸﾛｽｶｯﾄﾃｽﾄ
	同上

	耐寒性
	-30℃の恒温槽に48時間放置した後

 eq \o\ac(○,1)荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ50回 eq \o\ac(○,2)ｸﾛｽｶｯﾄﾃｽﾄ
	同上

	耐アルカリ性
	NaOH 5％水溶液に４８時間浸漬した後

 eq \o\ac(○,1)荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ50回 eq \o\ac(○,2)ｸﾛｽｶｯﾄﾃｽﾄ
	同上

	耐酸性
	H2SO4 5％水溶液に４８時間浸漬した後

 eq \o\ac(○,1)荷重５００㌘でﾗﾋﾞﾝｸﾞ50回 eq \o\ac(○,2)ｸﾛｽｶｯﾄﾃｽﾄ
	同上

	耐摩擦性
	学振式荷重1㎏・乾式綿布500回
	外観目視観察

	耐人工汗液
	学振式荷重1㎏・乾式綿布500回
	同上

	促進耐候性
	ｻﾝｼｬｲﾝｳｪｻﾞｰｵﾒｰﾀｰ（ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟﾈﾙ63℃）

 eq \o\ac(○,1)300時間  eq \o\ac(○,2)600時間  eq \o\ac(○,3)1300時間
	色差測定


注１＊人工汗液組成　：　NaCl 7g ＋ 尿素 1g ＋ 乳酸 0.7g ＋ 蒸留水 → 1000ml

注２＊印刷条件　　　：　促進耐候性試験のみスクリーン印刷、その他はパット印刷

