平成１3年6月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（有）巽 社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　群馬県佐波郡玉村町角渕5190
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 0270-65-2339

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX 0270-65-3317

タ イ プ　　蒸発乾燥型　グロス

用　　途　　 eq \o\ac(○,1)：ＡＢＳ・硬質塩ビ等のプラスチック材

　　　　　　 eq \o\ac(○,2)：金属類及び塗装品・ＵＶ塗装

　　　　　

特　　徴　　 eq \o\ac(○,1)：光沢が優れた厚膜タイプのインキです。

使用方法　　

希 釈 剤　　Ｔ－０２（標準）・Ｔ－０１（遅乾）

　　　　　　  インキ１００に対して溶剤を２０～３０の割合で加え、良く攪拌してから印刷して下さい。

　　　　　

　硬 化 剤　　ＴＪＫ

　　　　　　　インキ１００に対して硬化剤１０～１２の割合で加え、良く攪拌してから印刷して下さい。

　　　　　　

　乾　　燥　　７０℃～８０℃にて、３０～５０分間強制乾燥をしてください。
　　　　　　　また、強制乾燥を行っても最終強度が出るまでには、7日間～１０日間程度あとになります。

　荷　　姿　　インキ1㎏缶（注２）・ＴＪＫ硬化剤100g容器・1㎏容器
　　　　　　　Ｔ－０２及びＴ－０１溶剤　15㎏缶

注意事項　①硬化剤を使用した場合にはポットライフ（３～５時間程度）が生じます。ポットライフを過ぎてもインキは流動性があり印刷は可能ですが、硬化強度・密着性は低下していますので使用は避けて下さい。また、使用環境によりポットライフ時間が異なりますので、使用前にテストを行い使用して下さい。

②ＴＪIインキは、製造日から一年以内に使用を終えてください。また、保管時は蓋を確実に閉めて密封してください。
③ＴＪＫ硬化剤は単体でも硬化しますので、使用後は必ず密栓して下さい。また、残量が多い場合でも１ヶ月以内に使いきる様にして下さい。

④強制乾燥後、7日間から10日間以内に強い強度を求める試験（爪スクラッチ・耐摩耗試験等）で満足な結果でないことが有ります。
⑤御使用に際しては、製品安全データシート（ＭＳＤＳ）を御参照下さい。

	品名
	消防法危険物分類
	有機則分類

	ＴＪＩインキ
	第四類　第二石油類
	第２種有機溶剤等

	Ｔ－０１溶剤
	第四類　第二石油類
	第２種有機溶剤等

	Ｔ－０２溶剤
	第四類　第二石油類
	第２種有機溶剤等

	ＴＪＫ硬化剤
	第四類　第一石油類
	第２種有機溶剤等


消防法及び有機溶剤中毒予防規則（有機則）による分類

注１）弊社特注インキの為５㎏以上での受注になります。１㎏のみの御注文に関しては御相談下さい。

注２）２５℃の場合

TJIインキ&TJK硬化剤








